Table of Contents

# 亚克力缸切割方案

项目：智能鱼缸
缸体尺寸：15×15×15cm
亚克力厚度：2mm
材料：PMMA（透明）
编制日期：2026-05-21
编制人：机械工程师

## 1. 切割件清单

| 序号 | 名称 | 尺寸 (cm) | 数量 | 厚度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 底板 | 15.0 × 15.0 | 1 | 2mm | 底部承重，需抛光 |
| 2 | 侧板 A | 15.0 × 15.0 | 2 | 2mm | 长侧板，45°倒角粘接 |
| 3 | 侧板 B | 15.0 × 15.0 | 2 | 2mm | 短侧板，45°倒角粘接 |
| 4 | 盖板（预留） | 15.0 × 15.0 | 1 | 2mm | 可选，用于防尘 |

注：侧板需进行 45° 斜角切割（沿厚度方向），用于盒体粘接成型。

## 2. 切割图纸（DXF 格式）

切割图文件：切割图纸_15x15x15.dxf

### 2.1 排版方案

采用单件排版方式，每块板材独立切割，以保证 45° 斜角精度。

┌─────────────────────────────────────────┐
│                                         │
│    ┌─────────┐   ┌─────────┐           │
│    │  底板   │   │ 侧板 A  │           │
│    │ 15×15  │   │ 15×15  │           │
│    └─────────┘   └─────────┘           │
│                                         │
│    ┌─────────┐   ┌─────────┐           │
│    │ 侧板 A  │   │ 侧板 B  │           │
│    │ 15×15  │   │ 15×15  │           │
│    └─────────┘   └─────────┘           │
│                                         │
│    ┌─────────┐                         │
│    │ 侧板 B  │   (可加盖板)            │
│    │ 15×15  │                         │
│    └─────────┘                         │
│                                         │
└─────────────────────────────────────────┘

原材料尺寸建议：30cm × 30cm × 2mm（可切割6块+余量）

### 2.2 DXF 文件规格

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 坐标系 | 原点左下角 |
| 单位 | mm（毫米） |
| 线宽 | 0.25mm（切割路径） |
| 倒角标记 | 45°/2mm 斜角边 |

DXF 文件已保存至：E:\Mavis项目\智能鱼缸\docs\切割图纸_15x15x15.dxf

## 3. 材料清单

### 3.1 原材料

| 物料 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMMA 透明亚克力板 | 300mm × 300mm × 2mm | 1 | 需使用光学级/挤出级 |
| 品牌推荐 | 德国赢创 (EVONIK)、三菱 (Mitsubishi)、或国产鲁西 | — | 优先选择高透光率 (>92%) |

### 3.2 粘接材料

| 物料 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯仿（三氯甲烷） | 分析纯 AR | 10-20mL | 亚克力专用溶剂胶 |
| 或 ABS/PMMA 专用胶 | — | 1瓶 | 如 3M DP-805、Scigrip 16 |

### 3.3 抛光/处理材料

| 物料 | 用途 |
| --- | --- |
| 抛光布/羊毛轮 | 边缘抛光 |
| 亚克力专用抛光膏 | 去除切割痕迹 |
| 无纺布 | 清洁表面 |

## 4. 切割服务商推荐

### 4.1 在线平台

| 平台 | 网址 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 淘宝/天猫 | 搜索”亚克力激光切割” | 商家多，可选材 |
| 1688 批发网 | 1688.com | 价格优，适合批量 |

关键词：亚克力激光切割、PMMA 定制、45度斜角

### 4.2 推荐搜索词

亚克力激光切割 45度斜角 上海/北京/深圳
PMMA 透明板 激光切割 定制
亚克力鱼缸 定制加工

### 4.3 服务要求说明（提供给商家）

切割要求：
1. 材料：PMMA 透明亚克力板，厚度 2mm
2. 切割尺寸：150mm × 150mm，共 5 件
3. 边缘处理：45度斜角切割（用于粘接）
4. 切割方式：激光切割（精度 ±0.1mm）
5. 抛光要求：切割边缘去毛刺、轻度抛光
6. 清洁要求：无尘包装

材质要求：
- 透光率 ≥ 92%
- 无气泡、无杂质
- 厚度均匀（公差 ±0.1mm）

## 5. 粘接工艺说明

### 5.1 粘接原理

亚克力粘接有两种方式： 1. 溶剂粘接：氯仿渗入材料表面，溶胀后固化粘合（强度高、美观） 2. 胶水粘接：使用专用亚克力胶（操作容错率高）

### 5.2 推荐工艺流程

┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   步骤1       │     │   步骤2       │     │   步骤3       │
│   清洁表面     │ ──► │   对齐固定     │ ──► │   涂胶粘接     │
└──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────┘
       │                                         │
       ▼                                         ▼
┌──────────────┐                         ┌──────────────┐
│ 无水乙醇擦拭   │                         │ 固化处理      │
│ 去除油污灰尘   │                         │ 常温静置24h   │
└──────────────┘                         └──────────────┘

### 5.3 详细操作步骤

#### 步骤1：清洁

- 用无水乙醇擦拭所有待粘接边缘

- 佩戴手套，避免手指接触粘接面

- 确保表面干燥、无油污

#### 步骤2：对齐固定

- 使用夹具或胶带预先固定板材

- 确保 45° 斜角对齐紧密，缝隙 < 0.1mm

- 可使用直角治具辅助定位

#### 步骤3：涂胶

- 使用注射器或细毛刷蘸取氯仿

- 沿粘接缝均匀涂抹，量不宜过多

- 毛细作用会将胶水吸入缝隙

#### 步骤4：固化

- 轻微施压（夹具固定）

- 常温静置 24 小时

- 避免移动或震动

### 5.4 注意事项

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 安全防护 | 氯仿有毒，操作时佩戴口罩、手套，保持通风 |
| 胶量控制 | 少量多次，避免溢胶导致雾化痕迹 |
| 固化时间 | 初期固化 5-10min，完全固化 24h |
| 去除气泡 | 涂胶后轻敲震动，帮助气泡排出 |

### 5.5 质量检验

- 粘接缝透明，无明显白雾

- 缝隙 < 0.1mm（目视不可见）

- 结构强度：轻压不变形

- 防水测试：无渗漏

## 6. 附件

- 切割图纸 DXF 文件：切割图纸_15x15x15.dxf

- 材料采购清单（见 3.1、3.2 节）

## 7. 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-21 | 初版方案 | 机械工程师 |